Arkusz danych technicznych    ARTICRYL-Color-Matt

068/colour (SH3000-xxxx3)

# Text boxes

Szybkoschnąca, dwu komponentowa poliuretanowa farba nawierzchniowa, odporna na światło, oparta na żywicach akrylowych.

Stosowana głównie do wykończenia powierzchni mebli kuchennych, łazienkowych, biurowych, mebli mieszkaniowych oraz

wyposażeń wnętrz.

Własności: dobre wypełnienie powłoki, najwyższa odporność na czynniki chemiczne i mechaniczne.

Dostępna we wszystkich kolorach wchodzących w skład systemu mieszania ARTIMIX.

Połysk

Zawartość ciał stałych:	w zależności od koloru

Gęstość:	w zależności od koloru

Lepkość:	35-40 sek.                  kubek DIN 4mm  przy temp. 200 C

Klasa ryzyka pożarowego:	łatwopalny (klasa A1)

Wrażliwość na zamarzanie: 	niewrażliwy

Składowanie:	12 miesięcy	w temp. 15-250 C; w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

# Metoda nanoszenia: Air-mix, Air-less, polewarka

# Utwardzacz            Ilość*            Rozcieńczalnik            Lepkość robocza            Wielkość nałożenia            Żywotność

06111                        10                     0989                                   20 sek.                          120-140g/m2                     8 godz.

(SV3000)                                        (ST3001)

*Na 100 części lakieru objętościowo

# Dokładnie wymieszać przed użyciem!

## Dobrze wymieszać przed użyciem

# Metoda	                                                  Temperatura suszenia	             Czas suszenia 	    Uwagi

Suszenie w normalnych warunkach	200C	       2 godz.	                 do szlifowania

24 godz.                     do sztaplowania

Suszenie wymuszone

Suszenie w podwyższonej temperaturze wymaga dobrej wentylacji i cyrkulacji powietrza.

Informacja ogólna

Zgodnie z prawem niemieckim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Specyfikacja danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie przesłana na życzenie. Wszystkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników  będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki lakierowania.

W razie problemów  prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy porady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych specyfikacji.