# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH	Lacroma Wax

# EX1620-9023

Jednoskładnikowy wodorozcieńczalny, barwiony lakier woskowy do wykańczania mebli i wyposażeń wnętrz. W zamyśle przeznaczony do wykończenia drewna sosnowego przez jednokrotne nałożenie. Jeśli wymaga się gładszej powierzchni, to zalecane jest jej delikatne przeszlifowanie po lakierowaniu. Schnie szybko. Łatwy w stosowaniu i przyjazny dla środowiska.

## Dane dotyczące produktu________________________________________________________________

Środki wiążące:	woski, dyspersja akrylowa

Kolor: biały  23, na krawędzie	Rozpuszczalniki:	woda

Zawartość ciał stałych:	52 %	Klasa ryzyka pożarowego:	niepalny

(teoretyczna)

Gęstość:	1,25 g/ml	Wrażliwość na zamarzanie:	wrażliwy

Lepkość:	70-75 sek. DIN4	Składowanie:	6 miesięcy. Nie przechowywać w temperaturze

przy 230C	(w temp. 15-250C)                             	poniżej +50 C. Dobrze wymieszać przed

użyciem.

### Dane dotyczące nanoszenia______________________________________________________________

### Metoda nanoszenia	Rozcieńczalnik	Lepkość	Nakład

### (sek. DIN4)	(g/m2)

### Natrysk, air mix	*)	handlowa	60-80

### Zanurzanie	*)	handlowa

Podłoże winno być świeżo i dobrze wyszlifowane.

Rozcieńczyć wodą jeżeli to konieczne.

## Suszenie/Utwardzanie__________________________________________________________________

### Metoda	Temperatura suszenia	Czas suszenia

Suszenie w normalnych warunkach	200 C	1-2  godz.

Suszenie wymuszone	400 C	30-60 min.

.

Sztaplować tylko wtedy, gdy temperatura powierzchni wynosi poniżej +250 C.

## Inne informacje________________________________________________________________________

## Instrukcja bezpieczeństwa/informacje ogólne______________________________________________

Zgodnie z prawem szwedzkim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Specyfikacja danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie przesłana na życzenie. Wszystkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników  będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki lakierowania.

W razie problemów  prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy porady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych specyfikacji.

Data wydania: 2010-03-03	Data wydania wzorcowego: 2009-04-07

Becker Acroma Klinten KB, Bellö, SE-570 32 Hjältevad, Sveden, Tel  +46(0)381-261 00,  Fax  +46(0)381-261 95