# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH	Natura Oil

# GA1850

Gotowy do użycia olej roślinny do stosowania na powierzchnie drewniane na zewnątrz pomieszczeń. Zawiera niewielkie  ilości rozpuszczalników.

Penetruje w głąb drewna nie tworząc filmu.

UWAGA! Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu nasyconych szmat lub pędzli używanych do nanoszenia oleju.

## Dane dotyczące produktu________________________________________________________________

Środki wiążące:	alkid, oleje roślinne

Rozpuszczalniki:	węglowodory alifatyczne

Zawartość ciał stałych:	72 %	Klasa ryzyka pożarowego:	2b, łatwopalny

(teoretyczna)		(SS 02 18 11)

Gęstość:	0,91 g/ml	Wrażliwość na zamarzanie:	niewrażliwy

Lepkość:	15-20 sek. DIN4	Składowanie:	ok. 1 rok.

przy 230C	(w temp. 15-250C)

### Dane dotyczące nanoszenia______________________________________________________________

### Metoda nanoszenia	Rozcieńczalnik	Lepkość	Nakład

### (sek. DIN4)	(g/m2)

### Natrysk	AT057	handlowa	20-80

### Zanurzanie		handlowa	1 – 2 krotnie

Rozcieńczyć w razie potrzeby przy pomocy AT057 lub benzyny lakowej.

Do mycia urządzeń stosować AT057 lub benzynę lakową.

Podłoże winno być dobrze wyszlifowanie i odkurzone.

UWAGA! Istnieje ryzyko samozapłonu nasyconych szmat użytych do mycia urządzeń.

## Suszenie/Utwardzanie__________________________________________________________________

### Metoda	Temperatura suszenia	Czas suszenia

Suszenie w normalnych warunkach	200 C	>48 godz.

## Inne informacje________________________________________________________________________

## Instrukcja bezpieczeństwa/informacje ogólne______________________________________________

Zgodnie z prawem szwedzkim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Specyfikacja danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie przesłana na życzenie. Wszystkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników  będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki lakierowania.

W razie problemów  prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy porady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych specyfikacji.

Data wydania: 2008-01-09	Data wydania wzorcowego: 2008-01-09

Becker Acroma, Industrigatan 5, Box 2016, SE-195 02 Märsta, Sveden, Tel  +46(0)381-261 00,  Fax  +46(0)381-261 99