# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH	Laqva Top 30 Base C

# EG1351-91533

Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba nawierzchniowa do stosowania na podłoża z płyt drewnopochodnych i do konstrukcji stolarskich. Daje dobrą przyczepność do podkładów UV i chemoutwardzalnych. Można sztaplować zaraz  po wysuszeniu. Do gruntowania drewna sosnowego  zalecamy Laqva Prime. Łatwa w stosowaniu. Powłoka wykazuje bardzo dobre właściwości mechaniczne.

## Dane dotyczące produktu________________________________________________________________

Połysk                              38-43 G600		Środki wiążące:	Dyspersja akrylowa

Rozpuszczalniki:	Woda

Zawartość ciał stałych:	27 %	Klasa ryzyka pożarowego:	Niepalny

(teoretyczna)

Gęstość:	1,03 g/ml	Wrażliwość na zamarzanie:	Wrażliwy

. 	Składowanie:	Ok. 12 miesięcy. Nie przechowywać

(w temp. 15-250C)	w temperaturze 	poniżej +50C.

Dobrze wymieszać przed użyciem.

Dane dotyczące nanoszenia______________________________________________________________

### Metoda nanoszenia		Lepkość	Nakład

(sek. DIN4)	 (g/m2)

Natrysk		handlowa	  80-120

Należy szlifować pierwszą powłokę celem zlikwidowania ewentualnie powstałych

włókien i zwiększenia przyczepności następnej powłoki.

## Suszenie/Utwardzanie__________________________________________________________________

### Metoda	Czas otwarty	Temperatura suszenia	Czas suszenia

(minuty)

#### Suszenie w normalnych warunkach                                                              200C                                   3 godz.

Suszenie wymuszone                                            5                                        700C                                10-15 min.

### Suszenie w suszarniach pionowych	500C						                                   30 min.

Sztaplować tylko wtedy, gdy temperatura powierzchni elementów jest poniżej +250C

## Inne informacje________________________________________________________________________

## Instrukcja bezpieczeństwa/informacje ogólne______________________________________________

Zgodnie z prawem szwedzkim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Specyfikacja danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie przesłana na życzenie. Wszystkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników  będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki lakierowania.

W razie problemów  prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy porady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych specyfikacji.

Data wydania: 2009-09-28	Data wydania wzorcowego: 2009-09-04

Becker Acroma KB, Bellö, SE-570 32 Hjältevad, Sveden, Tel  +46(0)381-261 00,  Fax  +46(0)381-261 95