# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH	Laqvin Clear 30

# EM1472-0030

Jednoskładnikowy wodorozcieńczalny lakier bezbarwny do stolarki na zewnątrz pomieszczeń. Łatwy w stosowaniu  i przyjazny dla środowiska. Schnie szybko. Wykończone powierzchnie mogą być sztaplowane wkrótce po wysuszeniu.

Bardzo dobrze zabezpiecza przed wilgocią i działaniem światła. Przed użyciem powinien zostać podbarwiony odpowiednimi pigmentami.

## Dane dotyczące produktu________________________________________________________________

Połysk:	28-33 G600	Środki wiążące:	Dyspersja akrylowa

Rozpuszczalniki:	Woda

Zawartość ciał stałych:	42 %	Klasa ryzyka pożarowego:	Niepalny

(teoretyczna)

Gęstość:	1,04 g/ml	Wrażliwość na zamarzanie:	Wrażliwy

Lepkość:	115-120 KU 	Składowanie:	Ok. 6 miesięcy. Nie przechowywać w temperaturze

wg Stormera	(w temp. 15-250C)		poniżej +50C.

Dobrze wymieszać przed użyciem.

## Dane dotyczące nanoszenia______________________________________________________________

### Metoda nanoszenia	Rozcieńczalnik	Lepkość	Nakład

### (sek. DIN4)	 (g/m2)

### Natrysk wysoko ćiśnieniowy	*)	handlowa	125-175

### Natrysk, air mix	*)	handlowa	125-175

*) Rozcieńczyć wodą w razie potrzeby.

Podłoże winno być dobrze wyszlifowane i oczyszczone z kurzu.

## Suszenie/Utwardzanie__________________________________________________________________

### Metoda	Temperatura suszenia	Czas suszeni	a

### Suszenie w normalnych warunkach 	200C	6-8 godz.

### Suszenie wymuszone	700C	2-4 godz.

Sztaplować tylko wtedy, gdy temperatura powierzchni elementów wynosi poniżej +250C

## Inne informacje________________________________________________________________________

## Instrukcja bezpieczeństwa/informacje ogólne______________________________________________

Zgodnie z prawem szwedzkim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Specyfikacja danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie przesłana na życzenie. Wszystkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników  będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki lakierowania.

W razie problemów  prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy porady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych specyfikacji.

Data wydania: 2003-02-13	Data wydania wzorcowego: 2002-05-30

Becker Acroma KB, Bellö, SE-570 32 Hjältevad, Sveden, Tel  +46(0)381-261 00,  Fax  +46(0)381-261 95