# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH	Natura Oil

# GA1826

Gotowy do użycia olej roślinny do wykańczania mebli i wyposażeń z prawie wszystkich gatunków drewna Ma łagodny zapach i daje się łatwo nanosić.. Penetruje w głąb drewna nie tworząc powłoki na jego powierzchni.

Elementy mogą być sztaplowane natychmiast po ich wykończeniu.

UWAGA! Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu nasyconych szmat lub pędzli używanych do nanoszenia oleju.

## Dane dotyczące produktu________________________________________________________________

Środki wiążące:	alkid, olej roślinny

Rozpuszczalniki:	węglowodory alifatyczne

Zawartość ciał stałych:	40 %	Klasa ryzyka pożarowego:	palny

(teoretyczna)

Gęstość:	0,84 g/ml	Wrażliwość na zamarzanie:	niewrażliwy

Lepkość:	13-15 sek. DIN4	Składowanie:	ok. 1 rok. Dobrze wymieszać przed użyciem.

przy 230C	(w temp. 15-250C)

### Dane dotyczące nanoszenia______________________________________________________________

### Metoda nanoszenia	Rozcieńczalnik	Lepkość	Nakład

### (sek. DIN4)	(g/m2)

### Natrysk	AT057	handlowa	60-80

### Zanurzanie	AT057	13-15	60-80

Podłoże winno być świeżo wyszlifowane.

Do mycia urządzeń stosować AT057 lub benzynę lakową.

Uwaga! Ryzyko samozapłonu nasyconych szmat użytych do mycia.

## Suszenie/Utwardzanie__________________________________________________________________

### Metoda	Temperatura suszenia	Czas suszenia

Suszenie w normalnych warunkach	200 C	>24 godz.

Suszenie wymuszone	350 C	<12 godz.

## Inne informacje________________________________________________________________________

## Instrukcja bezpieczeństwa/informacje ogólne______________________________________________

Zgodnie z prawem szwedzkim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Specyfikacja danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie przesłana na życzenie. Wszystkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników  będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki lakierowania.

W razie problemów  prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy porady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych specyfikacji.

Data wydania: 2003-10-30	Data wydania wzorcowego: 2002-08-29

Becker Acroma Klinten KB, Bellö, SE-570 32 Hjältevad, Sveden, Tel  +46(0)381-261 00,  Fax  +46(0)381-261 95