Arkusz danych technicznych   ARTICRYL-Color-Brilliant

0600/862 (SH3007-0090)

# Text boxes

Dwukomponentowy  poliuretanowy lakier o najwyższej odporności na czynniki chemiczne i mechaniczne.

Znakomita odporność na światło. Standardowy lakier do wykańczania powierzchni o wysokim połysku do kuchni, łazienek i mebli mieszkaniowych.

Dostępny we wszystkich kolorach wg wzornika RAL i NCS.

Połysk	>100 / 20o

Zawartość ciał stałych:	38,61 %

Gęstość:	0,999 g/ml

Lepkość:	30-35 sek.                  kubek DIN 4mm  przy temp. 200 C

Klasa ryzyka pożarowego:	łatwopalny (AII)

Wrażliwość na zamarzanie: 	niewrażliwy

Składowanie:	12 miesięcy	w temp. 15-250 C; w oryginalnie zamkniętych pojemnikach

# Metoda nanoszenia: Air-mix, Airless

# Utwardzacz            Ilość*            Rozcieńczalnik            Lepkość robocza            Wielkość nałożenia            Żywotność

06111                        50                  0988                                22-25 sek.                       100-120g/m2                     2 godz.

(SV3000)                                        (ST3000)

*Na 100 części lakieru objętościowo

# Dokładnie wymieszać przed użyciem!

## Dobrze wymieszać przed użyciem

# Metoda	                                                  Temperatura suszenia	             Czas suszenia 	    Uwagi

Suszenie w normalnych warunkach	200C	przez noc	                 do szlifowania

co najmniej 24  godz.     do sztaplowania

Suszenie wymuszone

Suszenie w podwyższonej temperaturze wymaga dobrej wentylacji i cyrkulacji powietrza.

Informacja ogólna

Zgodnie z prawem niemieckim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Specyfikacja danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie przesłana na życzenie. Wszystkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników  będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki lakierowania.

W razie problemów  prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy porady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych specyfikacji.