# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

## TL4376  		 grunt poliuretanowy bezbarwny

Opis 	grunt poliuretanowy przeźroczysty

Zastosowanie	natryskiem lub polewarką na okleinę i drewno masywne

Własności	bardzo dobra przeźroczystość, bardzo dobre wypełnienie powierzchni

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### DANE TECHNICZNE

Lepkość handlowa	20-24 sek. kubek Ford 4, przy 200 C

Gęstość	0,96(±0,03) kg/litr

Połysk

Zawartość ciał stałych	42(±1) % wagowo

Magazynowanie	12 miesięcy, przy maksimum 300 C

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PRZYGOTOWANIE MIESZANINY

natrysk  	                     natrysk                       polewanie

niskociśnieniowy        wysokociśnieniowy

%	           %	     %                 %              %                %

wagowo     objęt.         wagowo       objęt.       wagowo         objęt.

Utwardzacz		TV4114/4125	50           50	               50               50              50                50

Rozcieńczalnik		TT4250                20-30                                             30-40

Żywotność mieszaniny	                               3-4 godz.                        3-4 godz.                     2-3 godz,

Lepkość robocza			13-15 sek.                      13-15 sek.                    18-30 sek.

Nakład		140-180 g/m2 netto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### INFORMACJE TECHNICZNE

Czasy schnięcia                 200 C                         500 C

Do sztaplowania                  5-6 godz.                   70-90 min

Do szlifowania	                   5-6 godz.                   70-90 min

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGI

Większa elastyczność i krótszy czas suszenia uzyskać można przy zastosowaniu utwardzacza TV4145.

Zwiększenie udziału utwardzacza w mieszaninie (do 100%) zapewni mocniejszą i odporniejszą powłokę

przed nałożeniem lakieru nawierzchniowego.

Na warstwę nawierzchniową stosować lakiery poliuretanowe matowe serii TM lub połyskujące serii TC, po

sezonowaniu przez 24 godz. w temperaturze 200 C.

Powyższe dane prosimy traktować jako nasze zalecenia. Wiele czynników może pozostawać poza naszą kontrolą i dlatego użytkownik powinien upewnić się co do przydatności produktu w jego warunkach.

TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

Data: 01-1998