# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

## TL4396

Opis	bezbarwny grunt poliuretanowy

Zastosowanie	natryskiem, także elektrostatycznie na okleinę i drewno lite

Własności	bardzo dobra siła krycia, daje się bardzo łatwo szlifować, łatwy do aplikacji na pionowych

powierzchniach

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### DANE TECHNICZNE

Lepkość handlowa	80-100 s kubek Ford 4, przy 200 C

Gęstość	0,99(±0,03) kg/litr

Połysk

Zawartość ciał stałych	50(±1) % wagowo

Magazynowanie	12 miesięcy, przy maksimum 300 C

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PRZYGOTOWANIE MIESZANINY

natrysk niskociśnieniowy        natrysk wysokociśnieniowy

%	               %	                  %                 %

wagowo         objęt.                 wagowo          objęt.

Utwardzacz		TV4136	50	50	        50	             50

Rozcieńczalnik		TT4250	20-30     		        30-40

Żywotność mieszaniny	3-4 h

Lepkość robocza	                              14-16 s                                     13-15 s

Nakład		140-180 g/m2 netto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### INFORMACJE TECHNICZNE

Czasy schnięcia                  200 C		500 C

Do sztaplowania                  3-4 h                       60-70 min

Do szlifowania                     3-4 h                       60-70 min

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGI

Produkt jest w szczególności wskazany do aplikacji (1 lub 2 powłok) na krzesła i elementy toczone.

Lakierowanie nawierzchniami poliuretanowymi serii TM/TC po 16-24h (w 20oC)

Powyższe dane prosimy traktować jako nasze zalecenia. Wiele czynników może pozostawać poza naszą kontrolą i dlatego użytkownik powinien upewnić się co do przydatności produktu w jego warunkach.

TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

Data: 01-1998

Becker Acroma Italia Spa

via Volturno 96 I 41032 Cavezzo (Modena) I Italia

tel. +39 0535 615611 I telefax +39 0535 49055 I info@beckeracroma.it I www.beckeracroma.com/it