# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH

## TM4060-00...      lakier poliuretanowy nawierzchniowy bezbarwny

Opis	poliuretanowy bezbarwny lakier nawierzchniowy

Zastosowanie	natryskiem do mebli, paneli, ram, krzeseł, drzwiczek itp

Własności	dobre schnięcie, dobra siła krycia, łatwy do nanoszenia na płaszczyzny pionowe

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### DANE TECHNICZNE

Lepkość handlowa	28-34 sek. kubek Ford 4, przy 200 C

Gęstość	0,97(±0,03) kg/litr

Połysk	patrz cennik

Zawartość ciał stałych	35(±1) % wagowo

Magazynowanie	12 miesięcy, przy maksimum 300 C

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### PRZYGOTOWANIE MIESZANINY

natrysk niskociśnieniowy        natrysk wysokociśnieniowy

%	               %	                  %                 %

wagowo         objęt.                 wagowo          objęt.

Utwardzacz		TV4114	50	50	        50	             50

Rozcieńczalnik		TT4230	30-40     		       40-50

Żywotność mieszaniny	12-15 godz.

Lepkość robocza	14-16 sek.		                 13-15 sek.

Nakład		100-140 g/m2 netto

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### INFORMACJE TECHNICZNE

Czasy schnięcia                  200 C		500 C

Do sztaplowania                  5-6 h                        70-90 min

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UWAGI

Dla zmniejszenia żółknięcia można zastosować utwardzacz TV4210 w tych samych proporcjach

Powyższe dane prosimy traktować jako nasze zalecenia. Wiele czynników może pozostawać poza naszą kontrolą i dlatego użytkownik powinien upewnić się co do przydatności produktu w jego warunkach.

TYLKO DO UŻYTKU PRZEMYSŁOWEGO

Data: 04-2002