# ARKUSZ DANYCH TECHNICZNYCH	Laqvin Top 30 Base A

# EG1598-90513

Jednoskładnikowa wodorozcieńczalna farba nawierzchniowa do stolarki budowlanej i innych powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.

## Dane dotyczące produktu________________________________________________________________

Połysk:	28-330G60	Środki wiążące:	dyspersja akrylowa

Odcień:	biały	Rozpuszczalniki:	woda

Zawartość ciał stałych:	46 %	Klasa ryzyka pożarowego:	niepalny

(teoretyczna)

Gęstość:	1,17 g/ml	Wrażliwość na zamarzanie:	wrażliwy

Lepkość:	105-115 KU Stormer	Składowanie:	ok. 6 miesięcy. Przechowywać w temperaturze

przy 230C	(w temp. 15-250C)		powyżej +50C.

Dobrze wymieszać przed użyciem.

## Dane dotyczące nanoszenia______________________________________________________________

### Metoda	Rozcieńczalnik	Lepkość	Nakład

(sek. DIN40)	(g/m2)

Natrysk elektrostatyczny	*)	20-30	120-150

Natrysk airmix	*)	handlowa	120-200

*) Rozcieńczyć wodą w razie potrzeby.

Podłoże winno być dobrze wyszlifowane. Szlifować pierwszą powłokę dla usunięcia ewentualnie powstających włókien

## i zwiększenia przyczepności następnej powłoki.

## Suszenie/Utwardzanie__________________________________________________________________

### Metoda	Temperatura suszenia	Czas suszenia

Suszenie w warunkach normalnych	200C	4-6 godz.

Suszenie wymuszone	400C	1-2 godz.

Sztaplować tylko wtedy, gdy temperatura powierzchni wynosi poniżej +250C

## Inne informacje________________________________________________________________________

## Instrukcja bezpieczeństwa/informacje ogólne______________________________________________

Zgodnie z prawem szwedzkim udzielamy informacji dotyczących materiałów niebezpiecznych. Arkusz danych dotyczących bezpieczeństwa zawiera informacje o składnikach, podstawowych rozpuszczalnikach i kwasach o charakterze niebezpiecznym. Specyfikacja danych dotyczących bezpieczeństwa zostanie przesłana na życzenie. Wszystkie wartości i zalecenia należy traktować jedynie jako wskazówki. Wiele czynników  będących poza naszą kontrolą może mieć wpływ na wyniki lakierowania.

W razie problemów  prosimy o kontakt z nami, a my udzielimy porady. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższych specyfikacji.

Data wydania: 2002-11-08		Data wydania wzorcowego: 2001-04-04

Becker Acroma  KB, Bellö, SE-570 32 Hjältevad, Sveden, Tel  +46(0)381-261 00,  Fax  +46(0)381-261 95